不合格人造板名单

| 序号 | 标称名称 | 经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格 | 主要不合格项目或主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜门板 | 宁安市宁安镇路东海波装饰材料商店 | 森雅 | 哈尔滨森雅木业有限公司（供货单位提供） | 2400×380×18mm | 吸水厚度膨胀率;甲醛释放量;尺寸偏差-厚度 |
| 2 | 柜体板 | 宁安市宁安镇鑫达装饰材料商店 | 兔宝宝 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（供货单位提供） | 2440×600×18mm | 甲醛释放量 |
| 3 | 橱柜门板 | 绥芬河市迎泽市场博宁装饰材料店 |  | 长春吉发木业（供货单位提供） | 2440×380×18mm | 甲醛释放量;浸渍剥离性能 |
| 4 | 浸渍胶膜纸贴面板 | 绥芬河市迎泽市场长征建材商店 | 福旗 | 福旗木业（供货单位提供） | 2440×1220×18mm | 尺寸偏差-宽度;甲醛释放量;尺寸偏差-长度 |
| 5 | 双面贴 | 绥芬河市迎泽市场博宁装饰材料店 | 华之美 | 文安县华之美板厂 | 2440×1220×18mm | 静曲强度;甲醛释放量;含水率;浸渍剥离性能 |
| 6 | 生态板 | 绥芬河市迎泽市场宏兴装饰材料商店 | 华之美 | 廊坊华之美木业（经销者提供） | 2440×1220×17mm | 浸渍剥离性能;甲醛释放量;尺寸偏差-长度 |
| 7 | 细木工板 | 绥芬河市迎泽市场兰宝建材装饰厅 |  | 哈尔滨市宝丽装饰材料公司 | 2440×1220×18mm | 甲醛释放量;横向静曲强度-平均值;横向静曲强度-最小值 |
| 8 | 细木工板 | 绥芬河市迎泽建材市场家华装饰材料商店 |  | 哈尔滨龙盛木业有限公司 | 2440×1200×18mm | 甲醛释放量 |
| 9 | 双面板 | 绥芬河市迎泽建材市场家华装饰材料商店 | 福旗 | 福旗木业（经销者提供） | 2440×1220×18mm | 甲醛释放量 |
| 10 | 生态板 | 绥芬河市迎泽市场宝玉装饰材料商店 | 华之美 | 廊坊华之美木业有限公司 | 2440×1220×18mm | 浸渍剥离性能 |
| 11 | 浸渍胶膜纸贴面板 | 绥芬河市迎泽市场长征建材商店 | 华之美 | 廊坊华之美木业 | 2440×1220×18mm | 浸渍剥离性能;甲醛释放量;含水率 |
| 12 | 浸渍胶膜纸贴面板 | 绥芬河市迎泽市场山鑫装饰材料商店 |  | 廊坊华之美木业（经销者提供） | 2440×1220×17mm | 尺寸偏差-长度;浸渍剥离性能;尺寸偏差-宽度;甲醛释放量;含水率 |
| 13 | 细木工板 | 哈尔滨市康安综合批发市场松盛建材经销部 | 东龙 | 庆安县东大木业有限公司 | 2440×1220×18mm | 甲醛释放量;尺寸偏差-厚度;尺寸偏差-宽度 |
| 14 | 生态板 | 哈尔滨市道里区天思装饰材料商店 | 锦春 | 锦春木业 | 2440×1220×18mm | 浸渍剥离性能;尺寸偏差-长度;甲醛释放量;尺寸偏差-宽度 |
| 15 | 生态贴面板 | 哈尔滨市禧龙综合批发大市场昌盛装饰材料商店 | 鹏鸿 | 大连鹏鸿木业集团有限公司 | 1220×2440×17.5mm | 甲醛释放量;浸渍剥离性能 |
| 16 | 生态板 | 哈尔滨市道里区金诚板材装饰材料商店 | 金诚 | 哈尔滨市鑫龙腾木业 | 2440×1220×18mm | 甲醛释放量;尺寸偏差-厚度;浸渍剥离性能 |
| 17 | 双贴面板 | 哈尔滨市道里区天天建材装饰商店 | 大森 | 哈尔滨市海滨木器厂 | 2440×1220×18mm | 甲醛释放量;尺寸偏差-长度;浸渍剥离性能;尺寸偏差-宽度 |
| 18 | 中密度纤维板 | 哈尔滨市康安综合批发市场松盛建材经销部 |  | 湖北中林木业有限公司 | 1220×2440×18mm | 甲醛释放量 |

在本次抽查检验中，承检单位按照下列地板样品标称的生产者的地址和联系方式，书面通知样品标称生产者未得到确认，提醒消费者购买时注意，具体名单如下：

| 序号 | 标称名称 | 经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格 | 主要不合格项目或主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橱柜板 | 绥芬河市迎泽市场宏兴装饰材料商店 |  | 哈尔滨力源木业（经销者提供） | 2440×380×17mm | 吸水厚度膨胀率;静曲强度 |
| 2 | 浸渍胶膜纸贴面板（柜门板） | 绥芬河市迎泽市场继东装潢材料厅 |  | 沈阳市达迪橱柜加工厂（供货单位提供） | 2440×380×17mm | 甲醛释放量;静曲强度;吸水厚度膨胀率 |
| 3 | 浸渍胶膜纸贴面板（中密度基材） | 绥芬河市迎泽建材市场聚宝装饰材料商店 |  | 延边林业集团汪清林源木业有限公司（供货单位提供） | 2440×1220×7mm | 甲醛释放量;静曲强度;吸水厚度膨胀率 |
| 4 | 生态板 | 哈尔滨市道里区天思装饰材料商店 | 苹果 |  | 2440×1220×18mm | 甲醛释放量mg/L;尺寸偏差mm-长度;浸渍剥离性能mm;尺寸偏差mm-宽度 |
| 5 | 双面贴 | 哈尔滨市道里区洪君建筑装饰材料商店 | 兔宝宝 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 2440×1220×18mm | 甲醛释放量 |
| 6 | 双面贴 | 哈尔滨市道里区洪君建筑装饰材料商店 |  | 双星木业 | 2440×1220×18mm | 尺寸偏差-长度;静曲强度 ;甲醛释放量;浸渍剥离性能;尺寸偏差-宽度 |
| 7 | 双面贴 | 哈尔滨市道里区洪君建筑装饰材料商店 |  | 双星木业 | 2440×1220×18mm | 甲醛释放量;尺寸偏差-长度;浸渍剥离性能;尺寸偏差-宽度;尺寸偏差-厚度 |

注：新闻媒体在刊登不合格商品时应将商品的标称名称、标称商标、标称生产者、标称规格、生产日期或批号一同登上。