黑龙江省工商行政管理局2018年度

流通领域农膜质量抽检无法通知检验结果的名单

| 序号 | 样品名称 （检验报告编号） | 经营者 | 经营者 所在地 | 抽检 场所 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 初检不合格原因 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 | 标准值 | 实测值 |
| 1 | 聚乙烯塑料大棚膜（WT20181818） | 尚志市盛达物资商店 | 物资楼门市 | 小商铺 | 金源牌 | 哈尔滨市金源塑料厂 | 厚0.14㎜ | —— | 厚度极限偏差 厚度平均偏差 | ±25 ±10 | ﹣29 ﹣34 |
| 2 | 进口聚乙烯（防寒膜）（WT20181262） | 延寿县九龙农用物资有限公司 | 东新华街 | 小商铺 | 兴旺 | 哈尔滨亿丰塑料有限公司 | 厚0.06㎜ | —— | 厚度极限偏差 厚度平均偏差 | ±28 ±10 | ＋48 ＋38 |
| 3 | 聚乙烯地膜（WT20181312） | 杜尔伯特蒙古族自治县金荣种子商店 | 泰康镇三道街 | 小商铺 | 山水 | 哈尔滨市山水东华硕农膜厂 | 厚0.008㎜ | 2018/4/9 | 拉伸负荷 | 横向≥1.3 纵向≥1.3 | 1.1 1.1 |
| 4 | 聚乙烯吹塑农业用地面覆盖薄膜 HG201804382 | 逊克县鑫大庆编织袋经销处（陈桂凤） | 城乡结合部 | 其他 | 南直 | 哈尔滨南直塑料有限公司 | 700mm*0.008mm | 2018/4/11 | 宽度极限偏差 拉伸负荷（横向） | ±20 ≥1.3 | +65 0.9 |
| 5 | 聚乙烯地面覆盖薄膜（2018200301008420034) | 富锦市东河水田物资商店 | 富锦市城区 | 小商铺 | 鑫华盛 | 沈阳市鑫华盛塑料厂 | 3200mm×0.010mm Ⅳ型 | 2017/12/12 | 厚度(极限偏差,mm/平均厚度偏差，%) | ±0.003/±15 | -0.005/-40.0 |
| 6 | 聚乙烯吹塑农用地膜TXZJ/QJ20180413060 | 肇东市双丰塑料制品商店 | 肇东市统建14号楼 | 塑料制品商店 | 双丰 | 哈尔滨塑五有限公司（原哈尔滨市塑料五厂）/哈尔滨市呼兰利民开发区北京东路/0451-57671171 | 宽1300mm 长1570m 厚0.008mm | 2018-03-18 | 平均厚度偏差，% | ±15 | -24 |
| 7 | 聚乙烯吹塑农用地膜TXZJ/QJ20180413062 | 海伦市富民农杂商店 | 海伦市向阳大街百花小区楼下 | 农杂商店 | 双丰 | 哈尔滨塑五有限公司（原哈尔滨市塑料五厂）/哈尔滨市呼兰利民开发区北京东路/0451-57671171 | 宽650mm 厚0.008mm | 2017-04-10 | 拉伸负荷横向，N | ≥ 1.3 | 1.0 |
| 8 | 微地膜TXZJ/QJ20180413074 | 铁力市正阳润鹏农杂商店 | 铁力镇正阳街四委（原劳动局对面） | 农杂商店 | 青岛 | 莱州市新东风塑料厂/莱州市建设路/0535-2278781 |  |  | 拉伸负荷横向/厚度极限偏差/平均厚度偏差，% | ≥ 1.3/±0.003/±15 | 0.8/-0.004/-52 |
| 9 | 抗老化地膜TXZJ/QJ20180413075 | 铁力市正阳润鹏农杂商店 | 铁力市铁力镇正阳街四委（原劳动局对面） | 农杂商店 | 金源 | 哈尔滨市道外区金源塑料厂/道外区太平望桥工业园区 | 厚0.008mm |  | 厚度极限偏差/平均厚度偏差，% | ±0.003/±15 | +0.007/+76 |
| 10 | 聚乙烯塑料薄膜TXZJ/QJ20180413080 | 铁力市正阳益源五金农杂商店 | 铁力市铁力镇正阳街四委（正阳大街842号） | 农杂商店 | 海阳 | 海阔塑料厂/何庄子塑料工业区 15613841935 | 宽3.2m厚0.007mm |  | 拉伸负荷横向/平均厚度偏差，% | ≥ 1.3/±15 | 1.2/-33 |
| 11 | 抗老化地膜TXZJ/QJ20180413081 | 铁力市正阳益源五金农杂商店 | 铁力市铁力镇正阳街四委（正阳大街842号） | 农杂商店 | 金源 | 哈尔滨市道外区金源塑料厂/道外区民主镇新国工业园区/0451-57605808 | 0.008mm |  | 厚度极限偏差/平均厚度偏差，% | ±0.003/±15 | +0.047/+579 |